2021年陆河县市场监督管理局胶合板产品质量监督抽查

实施细则

1抽样方法

采用随机抽样法在企业的成品库内产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

第一，抽样基数≥20张；

第二，当产品分垛码放时，采用随机抽样法确定其中一垛为抽样对象；

第三，采用随机抽样法在该垛中抽取5张产品，分别为初检1张（锯制成600mm×600mm×3块，500mm×500mm×2块）、复验2张（锯制成600mm×600mm×6块，500mm×500mm×4块）和备用样品2张（锯制成600mm×600mm×6块）。

2检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1。

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格检验项目程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846-2015 | GB/T 9846-2015 |  | ● |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 9846-2015 | GB/T 9846-2015 |  | ● |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 9846-2015 | GB/T 9846-2015 |  | ● |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 9846-2015 | GB/T 9846-2015 |  | ● |
| 5 | 浸渍剥离a | GB/T 9846-2015 | GB/T 9846-2015 |  | ● |
| 6 | 甲醛释放量b | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 | ● |  |
| A类：极重要质量项目 B类：重要质量项目 |  |  |  |  |  |
| 备注： | a当胶合板相邻层单板木纹方向相同时，做此项。 |  |  |  |  |

3判定规则

3.1依据标准

GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB/T 9846-2015《普通胶合板》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

产品检验结果按产品标注质量等级判定，未标注质量等级的按产品标准中的最低等级判定。

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。