汕尾市人造板产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取样品2组，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 |  | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初检 | 复检 |  |
| 1 | 中密度纤维板 | 1张（锯制成800mm×800mm×2块、500mm×500mm×2块） | 2张（锯制成800mm×800mm×4块） | 1张（锯制成800mm×800mm×2块） |
| 2 | 普通胶合板 | 1张（锯制成400mm×400mm×3块、500mm×500mm×2块） | 2张（锯制成400mm×400mm×6块） | 1张（锯制成400mm×400mm×3块） |
| 3 | 混凝土模板用胶合板 | 1张（锯制成500mm×500mm×3块） | 2张（锯制成500mm×500mm×6块） | 1张（锯制成500mm×500mm×3块） |

2 检验依据

表1 中密度纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 板内密度偏差 | GB/T 17657-2022 4.2 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657-2022 4.7 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 17657-2022 4.7 |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657-2022 4.4 |
| 5 | 内结合强度 | GB/T 17657-2022 4.11 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB/T 17657-2022 4.60 |
| 备注：甲醛释放量不进行复检。 |  |  |

表2 普通胶合板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-2022 4.3 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 17657-2022 4.17 |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 17657-2022 4.7 |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 17657-2022 4.7 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 17657-2022 4.60 |
| 备注：甲醛释放量不进行复检。 |  |  |

表3 混凝土模板用胶合板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胶合强度 | GB/T 17657-2022 4.17 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657-2022 4.7 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 17657-2022 4.7 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 11718-2021   中密度纤维板

GB/T 9846-2015   普通胶合板

GB/T 17656-2018   混凝土模板用胶合板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。